В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 17 июня № 14.604.21.0004 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с 17.06.2014 по 31.12.2014 выполнялись следующие работы:

  - Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы.

  - Проведение теоретических исследований процессов в плазменно-дуговых установках.

  - Проведение патентных исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

  - Обоснование выбора направления исследований, методов и средств изучения синтеза магнитных наночастиц на углеродной матрице.

  - Разработка эскизной конструкторской документации на макет плазменно-дуговой установки.

  - Изготовление макета плазменно-дуговой установки.

  - Разработка методики испытаний макета плазменно-дуговой установки.

  - Проведение испытаний технических характеристик макета плазменно-дуговой установки по разработанной методике.

При этом были получены следующие результаты:

- Проведен аналитический обзор по методам синтеза магнитных жидкостей, который показал, что плазменно-дуговой метод синтеза магнитных наночастиц является перспективным для технологии синтеза магнитных жидкостей.

- Патентные исследования по теме проекта показали, что разработка плазменно-дугового синтеза магнитных наночастиц на углеродной матрице является патентноспособной для защиты интеллектуальной собственности.

- Теоретический анализ процессов в дуговом разряде постоянного тока показал, что многопараметричность задачи не позволяет однозначно предсказать свойства синтезированного материала. Сделан вывод о том, что для достижения целей настоящего проекта, принципиально важным является проведение экспериментальных исследований.

- На основании вышеперечисленных выводов осуществлен выбор направления исследований, который состоит в разработке макета плазменно-дуговой установки для синтеза магнитных наночастиц на углеродной матрице. Синтезированный материал будет охарактеризован и использован для синтеза магнитных жидкостей.

- Разработана эскизная конструкторская документация на макет плазменно-дуговой установки.

- Изготовлен макет плазменно-дуговой установки.

- Разработана методика испытаний макета плазменно-дуговой установки.

- Испытания технических характеристик макета плазменно-дуговой установки по разработанной методике показали, что технические характеристики изготовленного макета плазменно-дуговой установки соответствуют «Техническим характеристикам научно-технических результатов» в  Соглашении.

Как показал аналитический обзор литературных источников и проведенные патентные исследования по теме проекта, разработка плазменно-дугового синтеза магнитных наночастиц на углеродной матрице является новым направлением в области синтеза магнитных жидкостей. В конструкции плазменно-дугового реактора система охлаждения совмещена с корпусом вакуумной камеры. Новизна этого конструкторского решения позволила повысить эффективность охлаждения экрана для сбора металл-углеродного конденсата.

Выполненные работы соответствуют Техническому заданию и Плану-графику работ по Соглашению № 14.604.21.0004. Поставленные задачи выполнены полностью.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.