Сведения о ходе выполнения проекта.

В ходе выполнения проекта «Разработка технологии эффективной дезинтеграции золотосодержащих глинистых пород» по Соглашению о предоставлении субсидии от 26 сентября 2017г. № 14.604.21.0193 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. выполнены следующие работы:

1. Основные проведенные работы и полученные результаты:

1) Проведены теоретические исследования поведения глинистых пород в экстремальных условиях высокого давления и вакуума.

2) Проведено изготовление и осуществлен монтаж экспериментального образца вакуумного дезинтегратора.

3) Проведены испытания технических характеристик экспериментальных образцов вакуумного дезинтегратора и водяного высоконапорного дезинтегратора.

4) Разработаны программа и методики проведения исследований эффективности работы вакуумного дезинтегратора  и водяного высоконапорного дезинтегратора.

5) Проведены дополнительные патентные исследования в соответствии ГОСТ Р15.011-96 по теме «Разработка технологии эффективной дезинтеграции золотосодержащих глинистых пород» и поданы 3 заявки на патент.

6) Проведены экспериментальные исследования эффективности вакуумной дезинтеграции золотоносной глинистой породы: исследования влияния глубины вакуума, влияния длительности нахождения породы под вакуумом, влияния геометрии образца, влияния цикличности откачки на эффективность дезинтеграции.

7) Проведены экспериментальные исследования эффективности высоконапорной водяной дезинтеграции золотоносной глинистой породы.

2. Назначение и область применения результатов проекта

1) Предполагается, что основным результатом проекта будет технология эффективной дезинтеграции золотоносных глинистых пород, подтвержденная  действующим образцом лабораторного дезинтегратора. Технология предназначена для увеличения эффективности добычи мелкого золота из глинистых пород. Основными потребителями созданной продукции являются предприятия золотодобывающей промышленности.

2) Практическое внедрение полученных результатов предполагается осуществить на предприятии Индустриального партнера ЗАО «ИТОМАК». Будет  расширен ассортимент выпускаемой продукции.

3) Полученные при выполнения проекта результаты могут оказать влияние на развитие научно-технических и технологических направлений, связанных с практической реализацией новых технических решений. Увеличение добычи и запасов золота РФ окажет позитивное влияние на соответствующий сектор международного рынка. Разработка новой технологии существенно скажется на позитивном имидже РФ.

3. Эффект от внедрения результатов проекта.

Основным эффектам от внедрения результатов проекта является увеличение добычи золота в РФ за счет повышения эффективности извлечения золота из глинистых пород и использования новой технологии для извлечения мелкого золота из отвалов уже отработанных пород. Наряду с экономическим эффектом для конкретных предприятий, внедрение разработанной технологии в целом приведет к большому социальному эффекту, связанному с ростом запасов золота в РФ и возрастанию роли России в международных процессах.

4. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта.

Форма  использования ожидаемых результатов будет состоять в развитии производства установок для дезинтеграции золотосодержащих глинистых пород и продажа этих установок заинтересованным предприятиям. Объемы коммерциализации определяются количеством рудников, на которых предлагаемая технология будет экономически выгодной. Оценочно – это несколько сотен предприятий.

Полученные результаты полностью соответствуют техническим требованиям по Соглашению.