В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от  28 ноября 2014 №14.607.21.0106 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с 28 ноября 2014 г. по 31 декабря 2014 г. выполнялись следующие работы:

1. Аналитический обзор современной технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках ПНИЭР.

2. Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

3. Выбор и обоснование направления исследований безотходной энергоэффективной технологии и установки переработки отходов обогащения углей, углистых аргиллитов с получением угольного топлива и сырья для производства цемента и стеновых керамических материалов, в том числе:

3.1 	Проведение сравнительной оценки эффективности возможных направлений исследований.

3.2 Разработка вариантов возможных решений задачи, выбор и обоснование оптимального варианта решения задачи.

4. Разработка математической модели процесса сухого обогащения ООУ, углистых аргиллитов.

При этом были получены следующие результаты:

Выбор направления использования отходов обогащения углей, углистых аргиллитов определяется, в первую очередь, химическим и минеральным составом отходов. Исходя из предварительного анализа вещественного состава и свойств углистых аргиллитов - отходов обогащения углей, наиболее целесообразна разработка безотходной технологии и аппаратурного обеспечения их переработки с целью получения угольного топлива и строительных материалов по сухому обогащению.

Разработана схема безотходной энергоэффективной технологии переработки отходов обогащения углей, углистых аргиллитов с получением угольного топлива и сырья для производства стеновых керамических материалов и цемента.

Полученные в результате математического моделирования процессов тепломассообмена в вихревых аппаратах поля температур свидетельствуют об эффективной теплопередаче от газа к материалу при сушке отходов углеобогащения.

Разработанная математическая модель и полученная картина по составу материала (распределение угля в классах, распределение угля в разных по форме частицах) дает нам основание для заключения о возможности обогащения углистых аргиллитов с помощью баллистической и и пневматической сепарации с высокой степенью обогащения остаточного угля.

2) Результаты анализа научно-технической литературы, нормативно-технической документации и патентных исследований показали, что предлагаемые к разработке технология и установка обладают элементами новизны: комплексность - совмещение процессов сушки, помола и разделения (обогащения) сырья в одном аппарате.

3) Полученные результаты соответствуют требованиям к выполняемому проекту.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.