В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от  28 ноября 2014 №14.607.21.0106 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 3 в период с 30 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. выполнялись следующие работы:

1. Изготовление экспериментального образца установки по переработке отходов обогащения углей, углистых аргиллитов;

2. Разработка программы и методики испытаний экспериментального образца установки переработки ООУ, углистых аргиллитов.

При этом  были получены следующие результаты:

Результатом проведенных работ стало изготовление экспериментального образца установки с комплектацией ее необходимым технологическим оборудованием: теплогенератором, рукавным фильтром, дымососом и автоматизированной системой управления технологическим процессом. Изготовленный экспериментальный образец установки пригоден для комплексных испытаний механических и аэродинамических характеристик узлов и элементов установки на холостом ходу и в процессе переработки отходов обогащения углей, углистых аргиллитов.

Результатом также стала программа и методики проведения испытаний изготовленного образца установки по переработке отходов углеобогащения.

Разработанная программа испытаний экспериментального образца установки переработки отходов обогащения углей, углистых аргиллитов на первом этапе включает в себя:

-  Испытания на холостом ходу работы приводов и подшипниковых узлов роторной мельницы, ленточных и шлюзовых питателей;

- Определение аэродинамических характеристик опытного образца на холостом ходу: скорости потоков, давления в мельнице, классификаторах, воздуховодах аспирационной систему. Замеры гидравлических сопротивлений элементов опытной установки.

- Сравнение результатов с данными математического моделирования. Анализ, корректировка и подготовка опытной установки к проведению натурных испытаний.

Второй этап исследовательских работ связан с испытаниями экспериментального образца установки в процессе сушки, селективного помола и классификации продуктов помола с целью получения энергетического угольного топлива и минеральной части для производства строительных материалов. Она включает в себя:

- Оценку эффективности сушки отходов обогащения углей, углистых аргиллитов по удельным затратам тепла;

- Оценку селективности помола отходов по степени раскрытия минералов, что устанавливается петрографическими исследованиями;

- Определение теплотворной способности и зольности энергетического угольного топлива, выделяемого на первой ступени аспирационной системы экспериментального образца установки;

- Исследование минеральной части отходов, выделяемой на второй и третьей ступенях аспирационной системы экспериментального образца установки и определение ее пригодности для производства широкого спектра строительных материалов.

2) Изготовленный экспериментальный образец установки по переработке отходов обогащения углей, углистых аргиллитов обладает элементами новизны.

3) Работы по третьему этапу исследований завершены полностью, и полученные результаты соответствуют требованиям к выполняемому проекту.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.

http://www.itp.nsc.ru/OIPVD/iiR.htm