В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от  28 ноября 2014 №14.607.21.0106 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 4 в период с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. выполнялись следующие работы:

1. Проведение испытаний экспериментального образца установки переработки ООУ, углистых аргиллитов;

2. Разработка лабораторных технологических регламентов:

лабораторный технологический регламент переработки ООУ, углистых аргиллитов с получением угольного топлива и минерального сырья для производства цемента и керамических стеновых материалов;

лабораторный технологический регламент производства стеновых керамических материалов на основе полученных продуктов переработки ООУ, углистых аргиллитов.

При этом  были получены следующие результаты:

Проведены комплексные испытания механических и аэродинамических характеристик узлов и элементов экспериментальной установки на холостом ходу и в процессе переработки отходов обогащения углей, углистых аргиллитов.

В результате выполнения отчетного этапа работ установлено, что изготовленный экспериментальный образец установки переработки и утилизации ООУ, углистых аргиллитов полностью соответствует конструкторской документации КД №262600.000000, смонтирован в комплекте с дополнительным технологическим оборудованием, обеспечивающим его полноценную работу. Проверка механических и аэродинамических характеристик объекта испытаний выявила некоторые конструктивные недостатки, которые были устранены, после чего отработана технология сушки, селективного помола и классификации ООУ, углистых аргиллитов. Настройка режимов работы ЭОУ позволила найти оптимальные технологические параметры, в результате чего было получено угольное топливо и минеральное сырье для производства цемента и керамических стеновых материалов. Эти результаты были подтверждены исследованиями представительных проб ООУ, углистых аргиллитов Коркинского угольного разреза до и после обогащения на ЭОУ. Сырье для производства строительных материалов было получено за счет пневматической сепарации продуктов селективного помола на первой ступени пылеосаждения и на нем отработана технология получения керамического кирпича в лабораторных и заводских условиях. По результатам экспериментальных работ были составлены лабораторные технологические регламенты переработки ООУ, углистых аргиллитов с получением угольного топлива и минерального сырья для производства цемента и керамических стеновых материалов и производства стеновых керамических материалов на основе полученных продуктов переработки ООУ, углистых аргиллитов.

2) Это дает основание считать, что результаты исследовательских и промышленных испытаний ЭОУ в процессе переработки ООУ, углистых аргиллитов, положительные результаты опытно-заводских испытаний по получению керамического кирпича из минеральной части ООУ позволят провести количественную оценку экологической эффективности и безопасности разработанного способа и установки. Кроме этого полученные результаты позволяют приступить к разработке проекта ТЗ на ОКР «Создание установки для получения энергетического угольного топлива и сырья для производства широкого спектра строительных материалов путем утилизации отходов обогащения углей, углистых аргиллитов».

3) Работы по четвертому этапу исследований завершены полностью, и полученные результаты соответствуют требованиям к выполняемому проекту.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.

http://www.itp.nsc.ru/OIPVD/iiR.htm